PVC FÓLIE CREATIVE  – TECHNICKÉ ÚDAJE

Tloušťka fólie: 65 - 75 mikronů (silnější fólie je možná na vyžádání)

Šíře: 61 cm (na vyžádání je u některých vzorů možná šíře až do 86 cm)

Návin na roli: 91,4 metrů

Lepidlo: akrylové

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální vlastnosti

|  | ASTM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | klasifikace | jednotka | hodnota |
| Specifická hmotnost | D-792 | - | I.35 |
| Tažná síla | D-882 | psi | 5,100 |
| Elongace | D-882 | % | 70 |
| Tažný modul | D-638 | psi | 360,000 |
| Izodova rázová síla | D-256 | ft.-lb./in.1.10 |  |
| Pevnost v dotržení | D-1004 | lb./in. | 500 |
| Absorpce vody | D-570 | % | .04 |
| Protržitelnost fólie (.010") | - | in.-lb., lb./mil | 1,4 |
| Mez pevnosti v ohybu | - | psi | 10,000 |

Optické

|  | klasifikace | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Propustnost | D-1003 | % | 89 |
| Zamlžení | D-1003 | % | 1,9 |

Termální

|  | klasifikace | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Tepelná deformace | D-648 | °F | 175 |
| Rozsah tepelného těsnění | - | °F | 290-310 |
| Vznětlivost | (UL-94) | stupně | 94 V-0 |
| Termální rozsah | - | °F | 35-140°F |
| Maximální provozní stupeň | - | °F | 170°F |
| Propouštěcí teplota | D-746 | °F | -30 |

Elektrické

|  | klasifikace | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| dielektrická pevnost | D-149 | Volts/mil | 350 |
| dielektrická konstanta | D-150 | - | 3.2-4.0 |

Chemické

Pevné PVC fólie odolávají silným kyselinám, zásadám, většině olejům, tukům a alkoholům.

Obecně platí, že při vystavení vlivu těchto chemických látek - aromatické uhlovodíky, ketony a estery – může dojít ke zvětšení materiálu.

Životnost

Mirror Lens, Polychrome Polished Textures, Fantasy Film, Profile, Diamond Plate a Mini Diamond Plate jsou částí skladové nabídky a zpravidla nejsou určeny k dlouhodobému venkovnímu používání. U většiny použití se počítá s životností  9-12 měsíců. Vyjímečně může silné UV záření či vlhké podmínky zkrátit tuto dobu na méně než 6 měsíců. Životnost u většiny způsobů vnitřního užití je dlouhodobá. Kde je požadována dlouhodobá životnost, doporučujeme PrimeTM . U fólií PrimeTM z nabídky Creative se životnost pohybuje okolo 5-ti let.

Odolnost:

Fólie jsou odolné vůči poškrábání a nesmršťují se.

Potisk

Fólie lze potisknout všemi obvyklými tiskařskými postupy jako jsou: sítotisk, ofset, flexotisk a hlubotisk, stejně jako termotransferovým tiskem. Vhodné pro ražení nátisku. Tisk je možný bez předchozího zpracování nebo nanášení ochranné vrstvy. Mohou být použity různé barevné systémy včetně UV sušících barev, efekty tím nebudou poškozeny. Většina dekorativních technik nevyžaduje speciální povrchové ošetření. Sítotisk, inkoustový tisk, termotransferový tisk, ražení nátisku, aplikace jiných lepicích materiálů, flexotisk, ofsetový tisk jsou běžně prováděny a dodávány na produktech Creative. Barvy na vodní bázi se v tomto případě nedoporučují. Jako vždy, navrhujeme zamýšlenou dekorativní techniku vyzkoušet pro její vhodnost.

Řezání

Fólie je možno řezat řezacím plotrem, nářadím z pásové oceli a termickými postupy, pokrýt pryskyřicí.

Lepidla Creative Film

Lepidla, která používá společnost Creative Film Corporation na svých produktech – fóliích se speciálními efekty – jsou samolepicí, permanentního typu, čirá, netoxický akryl.

Tloušťka lepidla: 1 mil (tisícina palce)

Druh lepidla: stálý typ akrylu #BW-487

Vlastnosti lepidla: PSTC-1 180° Peel (12'' min dwell) 5.3 Lb/inch

PSTC-7  Shear Resistance 1'' x 1'' x 1000 gramů   4 Hrs.

Loop Tack – 3.0 Lb/inch

Rolling Ball Test - 7'' - 8''

Charakteristika:

Produkty společnosti Creative Film jsou potažené BW-487 akrylovým lepidlem permanentního typu pro mnoho druhů povrchů. Toto lepidlo zajišťuje výborné lepení na kov, papír, desky, pěnové povrchy materiálů, polyester, polyetylen, PVC, polykarbonát, atd. Lepidla jsou čirá a odolná vůči barevným změnám.

Pro maximální účinnost lepidla doporučuje společnost Creative Film použití výrobku (životnost) během dvou let od výroby, jsou ale známá i časová rozpětí použití více než tři roky a bez znatelných vad na přilnavosti lepidla.

Pokud je potřeba lepidlo odstranit, jsou navrhována rozpouštědla: d-limonen, xylen (xylol) a minerální alkoholy.

Upozornění:  Vyzkoušejte výše uvedená rozpouštědla na nepatrné části povrchu, abyste se ujistili, že nevznikají žádné škodlivé účinky.

Poznámka: Všechny uvedené informace reprezentují pouze typické vlastnosti a nejsou přesným popisem.